## Требования к качеству фацета

* На изделиях с полированным фацетом не допускаются сколы и щербины.
* На фацетированной поверхности изделий не допускаются царапины, сколы, щербины.
* На поверхности фацета допускаются слабые заполированные следы от обрабатывающего инструмента
* На линии сопряжения фацетированной поверхности изделий допускаются микросколы с характерным размером менее 0,2 мм.
* Фацет и полированная кромка фигурной формы при переходе на прямую линию может иметь видимую линию перехода.
* На изделиях с полированным фацетом допускается смещение линии сопряжения фацета относительно угла изделия до 3 мм. В зависимости от типа изделия.
* При фацетировании поверхности стекла толщиной до 6 мм торец изделия может иметь матовый неоднородный вид; допускаются сколы и щербины не более 1 мм.
* При фацетировании поверхности стекла толщиной от 8 мм кромка должна быть обработана.
* Минимальный размер прямоугольного изделия с фацетированной кромкой 100\*100 мм, минимальный размер криволинейного (фигурного) изделия с фацетом — 350\*350 мм